IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

- LIGANTE TOW

Composiçao: Copolímero acrílico

Aspecto: líquido leitoso
Teor de sólidos: 34 a 36%
Caráter iônico: aniônico
Valor de pH: aproximadamente 6,5 a 7,5
Solubilidade: em água em qualquer proporção
Viscosidade: 40” a 60” cp6
Compatibilidades:

- com espessantes acrílicos
- com espessantes sintéticos
- com espessantes naturais
- com hidrocarbonetos (querosene, aguarraz)

Aplicaçao:

Receita Orientativa:

Cores claras    100-140  g/kg

Cores Escuras   140-180 g/kg

Processo de Termofixaçao:

Secagem:  3-a minutos á 150 ºC

Termofixar:  2-3 minutos á 160 ºC

Armazenagem: 6 meses, embalagem fechada em local coberto a temperatura máxima de ºC.

Plasticor Indústria e Comercio de Produtos Serigráfico LTDA.

Rua São José , 17 , Vila Marzagão – Sabará – MG

Telefone: (31) 3441-4686

Email: vendas@plasticores.com.br

site: www.plasticores.com.br