IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

PLASTICOR GEL DOURADO

Características Químicas: Dispersão de cargas  em plastificantes e isento de solvente e água.

Propriedades: Produto formulado com plastificantes especiais e mistura de resinas de PVC, tem como característica principal uma ótima elasticidade e um acabamento dourado inigualável. 

Indicação: Plasticor Dourado é indicado para “quase” todos os tipos de tecidos sintéticos, malhas de 100% algodão e tecidos mistos, isento de impurezas ou gomas que possam prejudicar sua fixação (recomendamos testes prévios antes de sua utilização). 

Preparação: O Plasticor Dourado vem com viscosidade ideal para pronto uso, podendo também ser diluído conforme necessidade com o Diluente Plasticor. 

Aplicação: O produto poderá ser aplicado em mesas normais com 0,3mm de espuma, com auxílio de flash-cure para secagem intermediária ou em máquinas automáticas tipo carrossel. Sua matriz deverá ser feita com poliéster monofilamento de 32 a 77 fios, dependendo do efeito desejado utilizar matriz com relevo, aplicar uma ou duas vezes, o melhor rodo é o de poliuretano com dureza alta e corte vivo.

Secagem e Fixação: O Plasticor Dourado não seca em temperatura ambiente, sendo necessária a utilização de flash-cure ou qualquer fonte de calor para sua pré-secagem, após a secagem superficial da estampa é imprescindível que a mesma seja polimerizada (estufada) a uma temperatura de 150ºC a 160ºC por 2 a 3 minutos a fim de se obter uma boa elasticidade, alto brilho e boa resistência a lavagem.

OBS: Utilizar sempre um medidor de temperatura (termômetro de alta), para conferir a temperatura de sua estufa, evitando assim problemas posteriores.

Rua São José, 17 – Marzagão

Sabará / MG - Cep: 34585.610

Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br