IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

Plasticor Gel

TIPO

Tinta Plasticol para impressão sobre tecidos em geral, obtendo alto relevo plastificado brilhante. Indicado para impressão em bonés, roupas profissionais e malhas. Apresenta acabamento de aparência gel.

INDICAÇÕES

Utilizada na decoração de confecções em geral, artigos publicitários, etc.

SUBSTRATOS

Todo e qualquer tecido natural ou sintético que resista à temperatura de polimerização.

PREPARAÇÃO

Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso, pigmentada e em alta viscosidade (gel). Caso necessário, diluir com Amaciante Plasticor. Todas as cores são miscíveis entre si, podendo também utilizar Plasticor Gel Incolor e pigmentar na cor desejada com Pigmento Plasticor Concentrado.

Da matriz: Poliéster monofilamento de 22-77 fios. Caso necessite de relevo, utilizar matriz com relevo. Para limpeza da matriz, utilizar Limpa Plasticor.

APLICAÇÃO

Utilizar rodo de poliuretano de dureza alta, canto vivo e ângulo de 45°. A base da mesa ou da impressora deve ser dura e lisa. O tecido deve ser fixado à mesa com Cola Permanente. Para obtenção de relevo uniforme recomendamos sistema de repique.

SECAGEM

A tinta não seca ao ar em temperatura ambiente. No caso de impressão de várias cores, a tinta deverá ser levada à estufa a 100ºC por 3 a 5 minutos entre as impressões ou utilizar flash cure para a pré cura intermediária. É de maior importância fazer secagem superficial com uma fonte de calor logo após a impressão para evitar migração (sombra), por ser um produto de alto teor de óleos.

POLIMERIZAÇÃO E CURA

Levar à estufa a 160ºC-180ºC por 2 a 3 minutos. A tinta somente estará polimerizada, quando apresentar toque macio, resistência ao alongamento, resistência à abrasão e alto brilho. Não apresentando tais características, deverá ser levada novamente à estufa para complementar polimerização.

OBS

No caso de lycra, jeans engomado, nylon resinado, etc., usar Fixador Plasticor. No caso de relevo muito alto, estufar por 4 a 5 minutos.

IMPORTANTE

Ao estampar artigos muito finos, tomar o cuidado de não deixar o plasticor passar a mesa se esta for revestida de vinil, pois este produto se funde com o plasticor, principalmente se for usado flash cure. 

FORMULAÇÃO PADRÃO 

A Linha Plastisol consiste na mistura de produtos de Policloreto de Vinila com plastificantes, oferecendo um meio líquido viscoso que deve ser utilizado de maneira correta para não gerar danos à saúde e ao meio ambiente. 

Mistura entre Policloreto de Vinila (PVC) com plastificantes, geralmente ftalicos. Outros ingredientes utilizados são produtos de baixa concentração de atóxicos. 

* Os produtos Plasticor Free utiliza plastificantes isentos dos ftalicos.
* Os produtos Plasticor com cores utilizam somente pigmentos inorgânicos.
* Os produtos Plasticor na cor branca utilizam Titânio. 

CUIDADOS AMBIENTAIS E COM A SAÚDE 

Após a aplicação do plasticor é necessário realizar sua cura a alta temperatura, quando é liberado um gás tóxico que deve-se evitar expor diretamente, sempre utilizando as EPI's corretamente. Um lugar ventilado e com exaustão é de extrema importância. 
Alguns órgãos definem que o plasticor (ftalatos) em contato de longo prazo sobre a pele pode ser cancerígeno, por isso deve-se usar sempre as EPI's ao manusear o produto. 
O descarte incorreto do plasticor pode oferecer graves danos à natureza, assim como suas embalagens usadas. Deve-se consultar o fabricante sobre o destino correto desses descartes e as possibilidades de reciclagem dos mesmos. 
Para maiores informações, consultar a FISPQ do produto (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos).

Plasticor Indústria e Comercio de Produtos Serigráfico LTDA.
Rua São José , 17 , Vila Marzagão – Sabará – MG
Telefone: (31) 3441-4686
Email: vendas@plasticores.com.br
site: www.plasticores.com.br