IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

DEVORÊ

TIPO

Tinta incolor à base de espessantes naturais e compostos inorgânicos.

INDICAÇÕES

Indicada exclusivamente para impressão serigráfica sobre tecidos de algodão ou mistos de poliéster e algodão.

PROPRIEDADES

O Devorê tem a única propriedade de destruir o algodão do tecido.

PREPARAÇÃO

Do substrato: O substrato deve estar isento de goma ou outros tipos de acabamentos sintéticos que prejudiquem a penetração da tinta.

Da tinta: A tinta é fornecida incolor, podendo ser colorida com Corante Concentrado .

Da Matriz: Nylon ou poliéster de 44-63 fios (dependendo do acabamento do tecido) com Emulsão.

APLICAÇÃO

Impressão com matriz em contato com o substrato com rodo de dureza baixa- média (50-55 Shores), corte levemente arredondado com pressão e velocidade média constantes em ângulos de 45º. Usar mesa macia para impressão. O substrato deverá ser fixado à mesa com Cola Permanente. Não há necessidade de repique.

SECAGEM

Após a aplicação, deixar secar ao ar livre até a estampa ficar livre de toque.

DEVORAGEM

Deve ser feita em estufa a 160ºC por 3 minutos ou na prensa térmica a 180ºC por 10 segundos. O tecido deve estar seco superficialmente antes de entrar na estufa.

LAVAGEM

Deve ser lavada a frio com água e detergente para remoção de algodão carbonizado. 

FORMULAÇÃO PADRÃO 

A Linha Base Água consiste na mistura entre resinas acrílicas e água e aditivos especiais e seus respectivos pigmentos para oferecer melhor qualidade, gerando um meio líquido viscoso que deve ser utilizado de maneira correta para não gerar danos à saúde e ao meio ambiente. 



CUIDADOS AMBIENTAIS E COM A SAÚDE 

Por se tratar de produtos químicos, é obrigatório uso das EPI's. 

Obtém diversos tipos de resinas acrílicas, umas de cura ao ar e outras por altas temperaturas, mas ambas não há registro de danos graves durante seu manuseio ou já curados que pode ser prejudicial ao meio ambiente.

Mas o descarte incorreto das tintas da linha base água pode oferecer graves danos à natureza, assim como suas embalagens usadas. Deve-se consultar o fabricante sobre o destino correto desses descartes e as possibilidades de reciclagem dos mesmos. 

Para maiores informações, consultar a FISPQ do produto (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos). 

METAS GLOBAIS 

A Plasticor é uma empresa que se preocupa com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Por isso ela possui um sistema integrado de qualidade e meio ambiente, o Qualigen, que visa buscar a sustentabilidade e o alcance de todos os seus objetivos relacionados à saúde, segurança ocupacional, tratamento de efluentes, descarte de produtos contaminados e gerenciamento correto de produtos e logística de distribuição.

Rua são jose, 17 – Vila Marzagão

Sabara / MG - Cep: 34585-610

Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br