IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

Inibidor Foil/Floco

Produto indicado para evitar que os papéis foil e flocado fixem na tinta durante uma prensagem. Dessa forma é possível realizar estampas criativas utilizando efeito de foil e flocado juntamente com uma estampa pigmentada base de água.

Para preparação, adicionar de 10 a 20% na base clear, mix ou branco e misturar até total homogeneização. Estampar e secar até eliminar toda a umidade do produto no tecido. Após a estampagem da tinta, aplicar o produto Termocolante para Flocagem ou Foil com tela de 32 fios e esperar secagem ou forçar a mesma com flash cure, soprador térmico ou outra fonte de calor. Prensar a 170°C por 10 segundos com uma média de 80 PSI. Caso o Foil ou o Flocado continue fixando na tinta, aumentar um pouco a porcentagem do inibidor ou melhorar a secagem da tinta sobre o tecido.

Rua são jose, 17 – Marzagao

sabara / MG - Cep: 34585-610

Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br