IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

LIGANTE FM ESTUFA

TIPO

Emulsão estireno-butadieno, termo-reticulável, indicada para preparação de pastas clear para estampagem em tecidos de algodão, sintéticos e mistos.

Aspecto: líquido leitoso
Teor de sólidos: 42 a 44%
Caráter iônico: aniônico
Valor de pH: aproximadamente 6,5 a 7,5
Solubilidade: em água em qualquer proporção
Viscosidade: 40” a 60” cp6
Compatibilidades:

- com espessantes acrílicos
- com espessantes sintéticos
- com espessantes naturais
- com hidrocarbonetos (querosene, aguarrás).

Armazenagem: 6 meses, embalagem fechada em local coberto a temperatura máxima de 40ºC.

OBS

Sugestão para formulação de Pasta Clear de secagem estufa.

Água: 69,70
Espessante: 3,00
Amoníaco: 0,10
Amaciante: 1,50
Antiespumante: 0,10
Conservante (bactericida): 0,10
Aguarrás desodorizada: 10,00
Ligante Estufa: 14,00
Fixador: 1,50
________
100,00