IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

LIGANTE RCA

Composição :  Copolímero  acrílico

Aspecto: líquido leitoso
Teor de sólidos: 34 a 36%
Caráter iônico: aniônico
Valor de pH: aproximadamente 6,5 a 7,5
Solubilidade: em água em qualquer proporção
Viscosidade: 40” a 60” cp6
Compatibilidades:

- com espessantes acrílicos
- com espessantes sintéticos
- com espessantes naturais
- com hidrocarbonetos (querosene, aguarraz)

Aplicaçao:

Receita Orientativa:

Cores claras    100-140  g/kg

Cores Escuras   140-180 g/kg

Processo de Termofixaçao:

Secar :  3-a minutos á 150 ºC

Termofixar:  2-3 minutos á 160 ºC

Armazenagem: 6 meses, embalagem fechada em local coberto a temperatura máxima de ºC.

RUA SÃO JOSE ,17 , VILA MARZAGAO -SABARA / MG - CEP: 34585-610
Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br