IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

- PASTA PL

CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de emulsão acrílica para impressão serigráfica sobre papéis em geral.

INDICAÇÕES

Indicada para impressão serigráfica sobre papéis para embalagens, outdoors, cartazes lambe- lambe, etc.

PROPRIEDADES

Tinta de acabamento fosco de ótima resistência à água e ao intemperismo.

PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas e de materiais sintéticos que prejudiquem a aderência da tinta.

- Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso, podendo ser diluída com água. As cores são miscíveis entre si. Ela também pode ser preparada com Pasta pl Incolor e pigmentar com Pigmento Concentrado na proporção de 3 a 4%.

- Da matriz: Nylon ou poliéster de 55 fios, rodo de dureza alta (55 shores), canto vivo com pressão e velocidade média constantes em ângulo de 45º. Utilizar mesa com sucção e matriz fora de contato.

SECAGEM

Tinta de secagem ao ar, livre de toque de 3 a 5 minutos, empilhamento em 1 hora e cura final em 18 horas.

OBSERVAÇÃO

O papel só pode ser fixado após 18 horas da impressão.