IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

PLASTICOR COLA P/ FLOCAGEM PLUS

TIPO

Tinta plasticor para impressão sobre tecidos em geral, fornecida MONOCOMPONENTE, obtendo alto relevo ou não, para aplicação de flocagem.

INDICAÇÕES

Utilizada na decoração de alta produção de flocos.

SUBSTRATOS

Todo e qualquer tecido natural ou sintético que resista à temperatura de polimerização. Verificar se não há nenhum tipo de acabamento no tecido que repele o produto.

PREPARAÇÃO

Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso na forma incolor, em média viscosidade. Caso necessário, diluir com Amaciante  Plasticor,usando de 1 a 2% por KG, caso necessite amacia-lo,não passar desse ponto para não prejudicar a fixação . Caso necessite, pigmentar na cor do floco para melhor efeito com Plasticor Pigmento  .

Da matriz: Poliéster monofilamento de 32 a 44 fios, com um leve relevo na emulsão. Para limpeza da matriz, utilizar limpa plasticor.

APLICAÇÃO

Utilizar rodo de poliuretano de dureza alta, canto vivo e ângulo de 45°. A base da mesa ou da impressora deve ser dura ou semidura e lisa. O tecido deve ser fixado à mesa com cola permanente. Para obtenção de relevo uniforme recomendamos sistema de repique. A Flocagem deve ser feita com o Plasticor ainda úmido para melhor penetração dos flocos. Usar a máquina de flocagem.

SECAGEM

A tinta não seca ao ar em temperatura ambiente.

POLIMERIZAÇÃO E CURA

Levar à estufa a 170ºC-180ºC por 3 minutos. A tinta somente estará polimerizada, quando apresentar resistência ao alongamento e resistência à abrasão. Não apresentando tais características, deverá ser levada novamente à estufa para complementar polimerização.

OBS

No caso de lycra, jeans engomado, nylon resinado, etc., fazer testes prévios antes de alta produção.

Após aplicação da cola p/ flocagem plus, flocar e estufar no prazo máximo de 2 horas, para não prejudicar a fixação. 

IMPORTANTE

Ao estampar artigos muito finos, tomar o cuidado de não deixar o plastisol passar a mesa se esta for revestida de vinil, pois este produto se funde com o plastisol, principalmente se for usado flash cure.

Rua são Jose ,17 – Vila Marzagao

Sabara / MG - Cep: 34585-610

Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br