IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

PLASTICOR GEL METALIZADO PRATA

Características Químicas: Dispersão de cargas em plastificantes e isento de solvente e água.

Propriedades: Produto formulado com plastificantes especiais e mistura de resinas de PVC,tem como característica principal uma ótima elasticidade e um acabamento prateado inigualável.

Indicação: Plasticor Metalizado Prata é indicado para “quase” todos os tipos de tecidos sintéticos, malhas de 100% algodão e tecidos mistos, isentos de impurezas ou gomas que possam prejudicar sua fixação (recomendamos testes prévios antes de sua utilização). 

Preparação: O Plasticor Metalizado Prata vem com viscosidade ideal para pronto uso, podendo também ser diluído conforme a necessidade com o Amaciante Plasticor.

Aplicação: O produto poderá ser aplicado em mesas normais com 0,3mm de espuma, com auxílio de flash-cure para secagem intermediária, ou em máquinas automáticas, tipo carrossel.
 Sua matriz deverá ser feita com poliéster monofilamento de 32 a 77 fios, dependendo do efeito desejado, utilizar matriz com relevo, aplicar 1 ou 2 vezes, o melhor rodo é o rodo de poliuretano com dureza alta e corte vivo.

Secagem e Fixação: O Plasticor Metalizado Prata não seca em temperatura ambiente, sendo necessária utilização de flash-cure ou qualquer fonte de calor para sua pré –secagem, após a secagem superficial da estampa é imprescindível que a mesma seja polimerizada (estufada) a uma temperatura de 160ºC por  3 minutos  a fim de se obter uma boa elasticidade, alto brilho e boa resistência à lavagem.

OBS: Utilizar sempre um medidor de temperatura , tipo (termômetro de alta), para conferir a temperatura de sua estufa, evitando assim problemas posteriores.

Rua São José , 17 , Vila Marzagão

Sabará / MG - Cep: 34585-610

Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br