IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

TERMOCOLANTE PARA FOIL

DESCRIÇÃO:

Produto composto por uma emulsão acrílica, não iônica, auto-reticulável e aditivos especiais. Apresenta  toque macio e excelente resistência a lavagem seca e úmida. Excelente adesivo para laminados e dublagem com alto sólidos  podendo ser aplicada por espatulagem, cilindros gravados ou cegos bem como a quadros, dependendo sempre dos motivos e aplicações.

INDICAÇÃO:

Adesivo pronto para uso indicado para laminação (“FOIL”)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Não devem ser usadas como especificações

Aparência                                                                       Pasta leitosa

pH                                                                                  8,5 – 9,0

Armazenagem                                                                Boa Estabilidade

APLICAÇÃO:

Aplicar no substrato. Secar por meio de polimerização ou outra fonte de calor, aplicar o papel foil.

Deve ser aplicado tal qual se apresenta com secagem posterior nas temperaturas usuais.

A temperatura pode variar de 180º a 200ºC dependendo, também, do tipo de papel utilizado.

Rua São José 17 – Marzagão

Sabará / MG - Cep: 34585-610

Tel: (31)3441-4686 – email:vendas@plasticores.com.br