IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

UNIPUFF EG

- Características Químicas: Dispersão de cargas termo-expansiva em emulsão acrílica, que se  expande com o calor formando alto relevo.

- Indicação e Aplicação: Recomendamos seu uso para malhas de 100% algodão ou tecidos mistos de tons claros ou escuros.

- O tecido deverá estar isento de impurezas, gomas e outros tipos de acabamentos que prejudiquem a fixação do produto.  Deve ser usado em sua forma original. Para um melhor acabamento recomendamos 1 repique após sua secagem superficial. Sua pigmentação deverá ser no máximo 4% de pigmentos UNICOR comum e 10% de pigmentos UNICOR fluorescentes.

- Impressão: O produto deverá ser aplicado em mesas manuais e berços com 0.5mm de espuma. Sua matriz deverá ser feita com poliéster de 32 a 60 fios, estampar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores com corte levemente arredondado.

- Fixação: Para fixação total do produto no substrato, é necessário estufar 150ºC a 160ºC de 2 a 3 minutos.

- Armazenamento: Local arejado e fresco, apresenta vida útil de 2 anos, em temperatura acima de 30ºC este tempo diminuirá. Mantenha a embalagem fechada e o saco plástico amarrado sempre após sua utilização.