IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

HIDRO MIX EG COLORIDO

- Características Químicas:

- Dispersão de cargas inorgânicas em resinas de reticulação ao ar, veículo alcalino à base d´água.

- Propriedades:

- Pasta branca de média cobertura com alta viscosidade, com cura ao ar em 72 horas, de fácil manuseio, secagem rápida, brilho, maciez, ótima solidez à lavagem e resistência ao envelhecimento.

- Indicação:

- Indicado para tecidos claros e escuros de 100% algodão. Para tecidos mistos (sintéticos) recomendamos estufar à 160ºC por 3 minutos. Recomendamos testes prévios antes de sua utilização. O tecido deverá estar isento de impurezas e goma, ou outros tipos de acabamentos que prejudiquem sua fixação. O produto deverá ser usado em sua forma original, sem qualquer tipo de agentes auxiliares, como amaciantes, água etc.

- OBS: O produto deverá ser aplicado puro e sem corte bastando adicionar pigmento para sua utilização. As quantidades de pigmentos a serem utilizadas são de no máximo 8% de pigmentos comuns e 14% de pigmentos fluorescentes.

- Aplicação:

- O produto deverá ser aplicado em máquinas tipo carrossel, mesas manuais e berços com 0.5mm de espuma. Sua matriz deverá ser feita com poliéster de 44 a 60 fios, estampar com rodo de baixa dureza de 50 a 55 shores com corte levemente afiado para se conseguir melhor definição do desenho e arredondado para melhor cobertura.

- Em fundos escuros recomendamos uma abertura com 2 repiques após sua secagem superficial.

- Atenção para Fixação:

- O produto tem cura ao ar em 72 horas, mas para a aceleração da cura do produto, estufar à temperatura de 160ºC  por 3 minutos.

- Armazenamento:

- Local arejado e fresco, apresenta vida útil de 2 anos, em temperatura acima de 30ºC este tempo diminuirá. Mantenha a embalagem fechada e o saco plástico amarrado sempre após sua utilização.