IND. COM. PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.

Plasticores

PLASTICOR MIX

Características Químicas: Produto formulado com Resina de PVC, Plastificantes e cargas, isento de Solventes e água.

Propriedades: O Plasticor Mix proporciona ótima definição e facilidade na impressão, não seca em temperatura ambiente, evitando assim o entupimento da matriz.

Indicações: Indicado para tecidos de algodão , sintéticos ou mistos, de tons claros ou escuros, isentos de impurezas que possam prejudicar sua fixação (recomendamos testes prévios antes de sua utilização).

Preparação: Plasticor Mix vem com viscosidade ideal para uso, bastando adicionar Pigmento Plasticor Conc. na proporção máxima de 10% para atingir sua cor desejada.

Aplicação: O produto poderá ser aplicado em mesas manuais com auxílio de flash-cure para secagem intermediária ou em máquinas automáticas tipo carrossel. Sua matriz deverá ser confeccionada com poliéster monofilamento de 32 a 60 fios. Recomendamos de 1 a 2 repiques para melhor cobertura e acabamento. O rodo deverá ser de poliuretano com alta dureza e corte vivo para maior definição, ou mais arredondado para maior cobertura.

Fixação: Após a secagem superficial da estampa é necessário que a mesma seja polimerizada (estufada), 160ºC por 3 minutos.

OBS: Utilizar sempre um medidor de temperatura (termômetro de alta), para conferir a temperatura de sua estufa, evitando assim problemas futuros.

Rua São José , n 17 – Vila Marzagão

Sabará / MG - Cep: 4585-610

Tel: (31)3441-4686 – email: vendas@plasticores.com.br